음식물 쓰레기 발효산물 분석결과

1. 삼성분 분석

수 분	회 분	가 연 분
11.19%	13.06%	75.75%

2. 공업분석(건조기준)

고정탄소	휘발분	회 분
49.82%	25.93%	14.70%

3. 원소분석

C	H	N	S	O	Cl	Ash	합 계
46.06	6.14	3.61	0.28	28.84	2.01	13.06	100.00

4. 발열량 분석(㎉/㎏)

건조발열량	단열열량계(Bomb)		원소분석(Dulong식)		삼성분 발열량 (Proximate Analysis)
	고위발열량	저위 발열량	고위발열량	저위발열량
4669.67	4147.13	3791.09	4045.26	3689.22	3341.61

5. BET 측정 : 3.14(㎡/g)

- 6 기압(약 62,000㎏f/㎡)으로 압축 ․ 성형

- 평형로 : 600℃, 20분간 탄화

원소분석

6. 감량실험 결과

구분	투입량	배출량	시간	감소율
1	74kg	15kg	13hr	79.7%
2	71kg	15kg	14hr	78.9%
3	42kg	6kg	13hr	85.7%
4	51kg	11kg	13hr	78.4%
계	238kg	47kg		80.3%